Приложение № 2

# к договору №              от           »              20     г.

г. Москва		 			                                     "     "                   2022 г.

РЕГЛАМЕНТ

УТВЕРЖДЕНИЯ ЗАКАЗЧИКОМ  ПОДПИСНОГО ЛИСТА,

ПРИНЯТЫЙ К ИСПОЛНЕНИЮ В КОМПАНИИ                                                                                                                                                                 ЗАО « Печатный двор «Р-Мастер».

1. В процессе «приладки» и при утверждении подписного листа крайне нежелательно использование в качестве образца цвета печати принтерных распечаток и оттисков, отпечатанных в других типографиях, так как условия печатного процесса (тип красок, порядок наложения красок, величина растискивания, баланс «краска – вода» и т.д.) будут отличаться друг от друга, а  цвета принтерной распечатки не могут соответствовать истинным цветам  полиграфического синтеза.

2. Утверждение подписного листа Заказчиком в соответствии с денситометрическими нормами («печать по шкалам»)

2.1. Полномочный представитель Заказчика (далее – «представитель Заказчика) прибывает на «приладку» и утверждение подписного листа в срок, оговоренный с ним заранее.

2.2. Представитель Заказчика приглашается к печатной машине только после того, как печатником будет «выкатан» полностью совмещенный по краскам оттиск, соответствующий денситометрическим нормам.

2.3. После прибытия представителя Заказчика на машину, печатник отмечает на оттиске дату и время начала утверждения подписного листа.

2.4. Согласно международному стандарту ISO 12647–2 на подписание листа с незначительной корректировкой цвета в пределах денситометрических норм (± 0,1D) и на незначительное изменение совмещения красок представителю Заказчика отводится время, равное 30 минутам.

2.5. При желании представителя Заказчика изменить цвета в пределах денситометрических норм, он должен написать на подписном листе в произвольной форме указание о внесении необходимых изменений с указанием времени начала операции (Например: «2345 14 марта 2006 года. Сделать цвет фона более темным»).

2.6. После того как будет отпечатан лист, устраивающий представителя Заказчика по цветам, данный лист подписывается им с указанием времени окончания подгонки цветов (Например: «0010 15 марта 2006 года. Подписной лист утверждаю, в печать. Представитель Заказчика Иванов»).

2.7. Время, затраченное на утверждение подписного листа, актируется мастером-технологом цеха или печатником (если подписание листа происходит во 2-ю смену) с последующей передачей акта по инстанции.

2.8. В случае, если процесс «приладки» и утверждения подписного листа занял более 30 минут, стоимость сверхнормативных бумаги и машинных часов оплачивается Заказчиком, в соответствии с дополнительным счетом, выставленным коммерческим отделом типографии.

3. Утверждение подписного листа Заказчиком в соответствии с «аналоговой цветопробой»

3.1. Представитель Заказчика прибывает на «приладку» и утверждение подписного листа в срок, оговоренный с ним заранее.

3.2. Представитель Заказчика приглашается к печатной машине только после того, как печатником будет «выкатан» полностью совмещенный по краскам оттиск, близкий по цветам  аналоговой цветопробе.

3.3. При сравнении печатных оттисков с «аналоговой цветопробой» представитель Заказчика должен помнить, что  в соответствии с международным стандартом ISO 12647–2 «аналоговая цветопроба» не является эталонным образцом для печати, так как она не может абсолютно точно моделировать печатный процесс. Кроме того, должны учитываться следующие факторы:

3.3.1. цветовой охват используемых материалов для изготовления «аналоговых цветопроб» рассчитан на усредненный печатный процесс;

3.3.2. значения растискивания – фиксированы;

3.3.3. слой защитного ламината искажает цветовоспроизведение;

3.3.4. не учитывается реальное красковосприятие;

3.3.5. не учитывается влияние бумаги на печатный оттиск;

3.3.6. оттенки цвета на «аналоговой цветопробе» всегда насыщеннее, чем на печатных оттисках.

3.4. Согласно международному стандарту ISO 12647–2 на подписание листа с незначительной корректировкой цвета в пределах денситометрических норм (± 0,1D) и на незначительное изменение совмещения красок представителю Заказчика отводится время, равное 30 минутам.

3.5. При желании представителя Заказчика изменить цвета, но с корректировкой цвета не более ± 0,2D, он пишет в произвольной форме на подписном листе указание о необходимых изменениях с указанием времени начала операции. Изменение цвета в больших пределах крайне нежелательно, так как нарушение  денситометрических норм может привести к нарушению баланса “вода-краска”, то есть к появлению на оттисках  «отмара» краски и «разнотона»).

3.6. Лист, устраивающий представителя Заказчика по цветам, с корректировкой цвета не более ±0,2D от денситометрических норм подписывается им с указанием времени окончания «подгонки» цветов.

3.7. В случае если представитель Заказчика выказывает желание осуществить корректировку цвета на оттиске в пределах свыше ± 0,2D он обязан составить и подписать расписку, согласно которой Заказчик при прием-передаче Продукции «не будет иметь претензий к качеству печати”.

3.8. Время, затраченное на утверждение подписного листа, актируется мастером-технологом цеха или печатником (если подписание листа происходит во 2-ю смену) с последующей передачей акта по инстанции.

3.9. В случае, если процесс «приладки» и утверждения подписного листа занял более 30 минут, стоимость сверхнормативных бумаги и машинных часов оплачивается Заказчиком, в соответствии с дополнительным счетом, выставленным коммерческим отделом типографии.

ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                         ЗАКАЗЧИК

_____________/__Васенина Е.С./                            _____________/_________________ /

подпись                    фамилия и инициалы                                                                              подпись                   фамилия и инициалы

М.П.                                                                                 М.П.